Table 1.

| Sample designation# | Density (%) | Mean grain size | Experimental Vickers hardness (GPa) |  |  | Fracture toughness (MPa m1/2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Indentation load: 4.91N (HV0.5) | Indentation load: 9.81N (HV1) | Indentation load: 19.6N (HV2) |  |
| 1: 220-B4C*, SPS 1800˚C -3 min | 99.2 | 17.2 μm | 33±3 | 33±1 | 29±2 | 2.0±0.1 |
| 2: 500-B4C*, SPS 1700˚C -3 min | 100 | 690 nm | 37±3 | 36±2 | 34±2 | 2.5±0.2 |
| 3: 220-B4C$, SPS 1700˚C -3 min | 98.5 | 370 nm | 36±2 | 36±1 | 33±1 | 2.6±0.2 |
| 4: 40-B4C&, SPS 1200˚C-10 min, 1600˚C-1min | 94.7 | 120 nm | 30±1 | 28±2 | 27±1 | 3.5±0.2 |

# SPS was done under pressure of 75 MPa with heating rate of 100 ˚C/min, *500-B4C denotes sub-micrometric B4C powders with average particle size of 500 nm, $ 220-B4C denotes sub-micrometric B4C powders with average particle size of 220 nm and & 40-B4C denotes nano-B4C powders with average particle size of 40 nm.

Table 2.

| Sample Number | Mean grain size | Mean twin spacing (nm) | Porosity (%) | Experimental hardness of HV2 (GPa) | True hardness of HV2 (GPa) | Raw toughness (MPa m1/2) | Defect size | Corrected Kc lower bound: Y = 2/ (MPa m1/2) | Corrected Kc upper bound: Y = 1.12 (MPa m1/2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17.2 μm | 290±100 | 0. 08 | 29±2 | 31 | 2.0±0.1 | 20 m | 1.9 | 2.0 |
| 2 | 690 nm | 47±16 | 0 | 34±2 | 34 | 2.5±0.2 | 7 m | 1.9 | 2.3 |
| 3 | 370 nm | 28±13 | 1.5 | 33±1 | 36 | 2.6±0.2 | 6 m | 1.9 | 2.4 |
| 4 | 120 nm | 6.1±2.7 | 5.3 | 27±1 | 40 | 3.5±0.2 | 2 m | 1.8 | 2.7 |