## Slide 1
Devices | Scan Direction | VOC (V) | JSC (mA cm-2) | FF | PCE (%)
PTAA | Reverse | 1.07 | 17.3 | 0.74 | 13.8
 | Forward | 1.06 | 17.3 | 0.73 | 13.5
 | Steady-State | 1.07 | 16.5 | 0.75 | 13.3
Me-4PACz | Reverse | 1.23 | 17.4 | 0.78 | 16.6
 | Forward | 1.21 | 17.4 | 0.77 | 16.1
 | Steady-State | 1.22 | 17.3 | 0.78 | 16.5
Me-4PACz + 15 mol% MACl | Reverse | 1.25 | 17.2 | 0.80 | 17.4
 | Forward | 1.22 | 17.2 | 0.78 | 16.6
 | Steady-State | 1.25 | 17.2 | 0.78 | 17.0

## Slide 2
Devices | Scan Direction | VOC (V) | JSC/Integrated JSC* (mA cm-2) | FF | PCE (%)
PTAA | Reverse | 1.09 | 16.4 | 0.72 | 12.7
 | Forward | 1.08 | 16.3 | 0.69 | 12.1
 | Steady-State | 1.08 | 15.8/16.1* | 0.75 | 12.7
MeO-2PACz | Reverse | 1.15 | 17.2 | 0.76 | 14.9
 | Forward | 1.13 | 17.1 | 0.74 | 14.2
 | Steady-State | 1.13 | 15.6/16.7* | 0.79 | 14.0
2PACz | Reverse | 1.22 | 16.9 | 0.74 | 15.3
 | Forward | 1.20 | 16.8 | 0.73 | 14.6
 | Steady-State | 1.21 | 16.8/17.0* | 0.75 | 15.2
Me-4PACz | Reverse | 1.22 | 17.3 | 0.76 | 16.1
 | Forward | 1.20 | 17.2 | 0.76 | 15.7
 | Steady-State | 1.22 | 17.1/17.3* | 0.77 | 16.0