## Slide 4
MACl peaks | 100 | 110 |  | Ctrl peaks | 100 | 110 |  | Difference MACl to Ctrl | 100 Peak | 110 Peak
25C | 14.58 | 20.64 |  | 25C | 14.50 | 20.58 |  | 25C | 0.08 | 0.06
45C | 14.41 | 20.42 |  | 45C | 14.35 | 20.36 |  | 45C | 0.06 | 0.06
65C | 14.40 | 20.41 |  | 65C | 14.34 | 20.34 |  | 65C | 0.06 | 0.07
85C | 14.39 | 20.39 |  | 85C | 14.33 | 20.32 |  | 85C | 0.06 | 0.06
105C | 14.37 | 20.35 |  | 100C | 14.32 | 20.30 |  | 105C to 100C | 0.04 | 0.04
125C | 14.34 | 20.31 |  |  |  |  |  | 125 to 100C | 0.02 | 0.01
150C | 14.31 | 20.26 |  |  |  |  |  | 150C to 100C | -0.01 | -0.04
Difference 25 to T |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MACl peaks | 100 | 110 |  | Ctrl peaks | 100 | 110 |  |  |  | 
100C | 0.22 | 0.29 |  | 100C | 0.18 | 0.27 |  |  |  | 
End Tem | 0.27 | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 5: 2D XRD of annealed films
Control
MACl

## Slide 6: 2D XRD of unannealed films
Control
MACl

## Slide 7: Stability – ambient at 130 C
Control
MACl

## Slide 8: Stability – ambient at 130 C
Control
MACl

## Slide 9: Stability – Nitrogen at 130 C
Control
MACl

## Slide 10: Stability – Nitrogen at 130 C
Control
MACl

## Slide 11: 2D XRD of unannealed films - short scan
Control