## Slide 1
Sample Name | Pb (at. %) | I (at. %) | Br (at. %) | Cl (at. %) | I:Br:Cl ratio (%)
Control Sample 1 | 3.151 | 5.702 | 3.746 | 0 | 60.4: 39.6: 0
Control Sample 2 | 3.124 | 5.679 | 3.744 | 0 | 60.3: 39.7: 0
MACl Sample 1 | 3.108 | 5.553 | 3.692 | 0.084 | 59.5: 39.6: 0.9
MACl Sample 2 | 3.097 | 5.586 | 3.681 | 0.083 | 59.7: 39.4: 0.9

## Slide 2
Sample Name | Pb (at. %) | I (at. %) | Br (at. %) | Cl (at. %) | I:Br:Cl ratio (%)
Control Sample 1 | 3.151 | 6.345 | 3.756 | 0 | 62.8:37.2:0
Control Sample 2 | 3.124 | 6.322 | 3.754 | 0 | 62.7:37.3:0
MACl Sample 1 | 3.108 | 6.196 | 3.702 | 0.084 | 62.1:37.1:0.8
MACl Sample 2 | 3.097 | 6.229 | 3.691 | 0.083 | 62.3:36.9:0.8